1 - VIDROS PLANOS-COMUNS

1.1-Condições Gerais

1.1.1-Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a NBR-7199 (NB-226), com os desenhos de detalhes como adiante estabelecido.

1.1.2-Os materiais deverão obedecer ao disposto na EME-21/01 (A,B,C e D).

1.1.3-A manipulação, armazenamento, cálculo de espessura e assentamento das chapas de vidro obedecerão às recomendações da norma acima citada.

1.1.4-Haverá integral obediência ao disposto sobre vãos envidraçados nas NESE´s referentes a Esquadrias Metálicas e de Madeira.

1.1.5-Os vidros comuns, lisos, transparentes, serão assentes de modo a ficarem com as ondulações na horizontal, salvo casos muito especiais a serem resolvidos pela Fiscalização.

1.1.6-Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, sempre que possível, evitar o corte no local da construção.

1.1.7-As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas.

1.1.8-Os locais sob as áreas de envidraçamento deverão ser interditados para fins de segurança, ou, caso não seja possível, tais locais deverão ser adequadamente protegidos.

1.1.9-Somente serão aceitos vidros sem bolhas, ondulações, estrias ou qualquer outro defeito.

1.1.10-O assentamento será feito em leito elástico de massa de vidraceiro, canaleta de neopreno ou equivalente, conforme exigir o tipo de vidro ou da esquadria.

1.1.11-Não será tolerado o assentamento de vidros somente com massa.

1.1.12-Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caxilhos, estes serão bem limpos e lixados.

1.1.13-Os vidros deverão ser assentes entre as duas demãos finais da pintura de acabamento.

1.1.14-A espessura dos vidros planos será em função dos semiperímetros de abertura a envidraçar, tendo os seguintes valores mínimos:

Semiperímetro		Espessura

até 1,50 m			   3 mm

até 2,50 m	              	   4 mm

até 3,50 m			   5 mm

2-VIDROS PLANOS, ESPECIAIS, TEMPERADOS

2.1-Condições Gerais

2.1.1-As vidraças com vidros planos, especiais, temperados, obedecerão ao disposto no item 1, retro, no que for aplicável ao caso.

2.2-Corte e Perfurações

2.2.1-Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica, antes da operação de têmpera.

2.2.2-Em consequência do que precede, serão cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor.

2.2.3-Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a aplicação prevista.

2.2.4-As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura das chapas e máximo igual a 1/3 da largura.

2.2.5-A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá ser inferior ao triplo da espessura da chapa.

2.2.6-A distância entre a borda do furo e o vértice (canto) da chapa não poderá ser inferior a 6 vezes a espessura da chapa, respeitando-se ainda a condição estabelecida no item 2.2.5, retro.

2.3-Assentamento

2.3.1-Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfurações das chapas no canteiro, deverão ser minuciosamente estudados a detalhados os dispositivos de assentamento de vidros temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformabilidade e resistência dos elementos de sustentação do conjunto.

2.3.2-No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre elementos metálicos e o vidro, intercalando-se, onde necessário, cartão apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento.

2.3.3-Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar-se-ão gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena.

2.3.4-As chapas não deverão ficar em contato direto com nenhum elemento da sustentação, sendo, para tal fim colocadas gaxetas de neopreno, na hipótese de assentamento em caixilhos.

2.3.5-Haverá integral obediência ao disposto sobre vãos envidraçados nas NESE´s referentes a Esquadrias Metálicas e de Madeira.

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita tomando-se como unidade o metro quadrado, devendo ser feito o levantamento da área total de vidro instalado, por tipo e espessura, salvo indicação expressa em contrário.

O pagamento será feito para as quantidades medidas como acima indicado pelos preços correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar incluídos o fornecimento, transporte, armazenamento, colocação dos materiais, bem como todas e quaisquer operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.