SUMÁRIO

OBJETIVO.............................................................................................................	 2

CONSIDERAÇÕES GERAIS................................................................................	 2

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS......................................................................	 2

1001	RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS............	 2

1002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS...........	 3

1003	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL..........	 8

1004	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL......	11

1005	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.......................	14

1006	DESLOCAMENTO PARA SERVIÇOS ESPARSOS..................	15

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PADRONIZADOS.............................................	15

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS.....................................................................	17

OBJETIVO

Este módulo tem por finalidade estabelecer as condições básicas para execução de serviços de retirada, execução e recomposição de pavimentos, guias e sarjetas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As pavimentações e proteções do solo serão executadas em conformidade com os projetos, ou a critério da fiscalização, tendo em vista a estabilidade e segurança dos terrenos, construções e propriedades vizinhas. Estes serviços deverão proporcionar condições adequadas para escoamento superficial, ou absorção pelo terreno, de águas de chuvas, de maneira que não ocorram erosões e vazios de subsolo.

Quando os serviços forem relativos a pavimentos, guias e sarjetas existentes, deverão ser recompostas as características anteriores, salvo determinações da fiscalização.

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

1001 RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

Antes de qualquer obra em ruas pavimentadas, passeios ou trechos de rodovias, a contratada deverá tomar prévio conhecimento da natureza dos serviços a serem executados, objetivando as providências necessárias à retirada e posterior reconstrução do pavimento.

A contratada deverá proceder o rompimento da pavimentação, utilizando-se de meios mecânicos ou manuais, adequados ao tipo de pavimento existente. No caso de remoção de asfalto ou concreto, o rompimento deverá ser feito com marteletes pneumáticos dotados de ferramentas de corte apropriada ou máquina de corte. A remoção dos demais tipos de pavimentos será manual.

O material retirado reaproveitável deverá ser armazenado de forma a que não impeça o tráfego de veículos e pedestres. O armazenamento dar-se-á preferencialmente junto a vala, do lado oposto àquele onde será depositado o material escavado, formando pilhas regulares ou então, depositado em caçambas. No caso de não haver condições de armazenamento junto a vala, o material removido e reaproveitável deverá ser depositado em local conveniente, aceito pela fiscalização.

A contratada será a única responsável pela integridade e conservação dos materiais reempregáveis, os quais, em qualquer caso, serão reintegrados ou substituídos, de modo que as reconstruções fiquem  de   acordo com as pré existentes. Em todas as operações envolvidas no

levantamento dos pavimentos, deverão ser observadas as precauções necessárias para o máximo reaproveitamento dos materiais.

No caso da recomposição de pavimentos, guias e sarjetas sem reaproveitamento do material, os serviços serão considerados, para efeito das especificações subseqüentes, como se fossem execução.

1002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

Os perfis esquemáticos dos pavimentos para veículo ou para pedestres devem ser encontrados nos respectivos projetos específicos.

100201 Regularização do subleito

É o conjunto de operações que visa conformar a camada final da terraplanagem, mediante corte e/ou aterros de até 20 cm, conferindo-lhe condições adequadas em termos geométricos e de compactação.

Os métodos de sondagem e ensaio, bem como os pontos de verificação da qualidade do subleito, serão definidos na especificação dos serviços a serem contratados, correndo o custo por conta da contratada.

100202 a 100204 Execução de sub-bases

A sub-base é a camada complementar à base, quando, por circunstâncias técnico-econômicas, não for aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização do subleito.

Os materiais geralmente utilizados para execução de sub-bases são o saibro, o moledo e o rachão. A espessura da camada e o grau de compactação deverão ser definidos em projeto, ou pela fiscalização, em função do tipo de pavimento que será implantado e da carga a que este será submetido.

Os métodos de sondagem e ensaio, bem como os pontos de verificação da qualidade e compactação da sub-base serão definidos na especificação dos serviços a serem contratados, correndo o custo por conta da contratada.

Saibro

É um material natural, proveniente de jazidas, cuja composição, por análise visual, é de argila, areia grossa e pedregulho, originário de rochas em decomposição com tamanho máximo de 3".

Moledo

É um material natural, proveniente de jazidas ou da própria escavação, cuja composição visual é de rocha decomposta, argila estratificada e saibro aglutinado.

Rachão

É o material composto por um agregado graúdo, proveniente de britagem primária de rocha sã, apresentando diâmetro máximo de 5", e um agregado de enchimento capaz de preencher os vazios resultantes do agregado graúdo e proporcionar adequadas condições de travamento às camadas após compressão. O agregado de enchimento será proveniente de britagem secundária da rocha sã, com emprego de uma ou mais frações de pedra britada, ou ainda, areia e brita.

100205 a 100207 Execução de bases

Base é a camada destinada a receber e distribuir os esforços aplicados sobre o pavimento. Sua espessura e grau de compactação deverão ser definidos pelo projeto, em função do tipo de pavimento que será implantado e da carga a que será submetido.

Brita graduada

É uma camada composta por mistura, em usina de produtos de britagem, apresentando granulometria contínua, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação.

Macadame hidráulico

É a camada granular composta por agregados graúdos, naturais ou britados, preenchidos por agregados miúdos e aglutinados pela água, cuja estabilidade é obtida a partir de ação mecânica enérgica de compactação.

Macadame asfáltico

É o serviço por penetração, que envolve aplicações alternadas de ligantes asfálticos e agregados minerais.

100208 Revestimento com pintura asfáltica

É o serviço que consiste na aplicação de uma película de material asfáltico, em consistência líquida, sobre uma superfície de camada de pavimento. As pinturas podem ser:

- Imprimação: Para conferir alguma coesão à superfície da camada, ou dar um pouco de impermeabilidade à mesma, ou ainda, dar condições de aderência entre duas camadas;

- Ligação: Para a função básica de promover a aderência entre duas camadas sucessivas. Normalmente é usada quando a camada anterior é um revestimento antigo ou haja decorrido um lapso de tempo e/ou tráfego que possa diminuir a aderência entre as camadas.

100209 a 100212 Tratamento superficial

É o serviço por penetração, que envolve aplicações alternadas de ligante asfáltico e agregados minerais, em operação simples ou múltipla. O tratamento superficial é classificado como simples, duplo ou triplo, em função das aplicações de agregado/ligante de que é constituído. Pode ser ainda classificado pela forma de penetração do ligante asfáltico em "penetração direta" ou "penetração invertida".

Capa selante é o serviço subseqüente, que tem por finalidade o aumento das condições de impermeabilidade da camada a ser tratada, ou então, a melhoria das condições de rolamento dos veículos. O serviço deverá ser executado por penetração invertida, envolvendo uma aplicação de ligante asfáltico e uma aplicação de agregado miúdo.

100213 Revestimento com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)

É uma mistura asfáltica executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. Poderá ser usada como "binder", posicionada abaixo da capa asfáltica; como "capa asfáltica", destinada a receber diretamente a ação do tráfego; ou como "reperfilagem", para corrigir deformações na superfície de revestimento antigo ou selagem de fissuras.

100214 Revestimento com pré-misturado a frio (PMF)

É uma mistura executada à temperatura ambiente (>10º C), em usina apropriada, de agregados minerais e ligantes, espalhada e compactada a frio, possuindo as seguintes características:

- Volume de vazios ≥20% ;

- % passando na peneira 2,0 mm < 20% ;

- % passando na peneira 0,074 mm ≤ 2%.

100215 Revestimento com lajota sextavada de concreto

As peças deverão ser assentadas sobre camada de areia de 5 cm de espessura e comprimidas por percussão através de soquete de madeira ou placa vibratória. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa sobre as peças assentadas, para preenchimento dos vazios.

100216 Revestimento com petit-pavet

As peças deverão ser assentadas sobre camada de areia de 5 cm de espessura e comprimidas por percussão através de martelo de calceteiro, seguindo as cores e desenhos previstos. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de mistura seca de cimento e areia, traço 1:5 em volume, sobre as peças assentadas.

100217 Revestimento com lousa de pedra

As peças deverão ser assentadas sobre camada de areia de 5 cm de espessura e fortemente comprimidas por percussão através de soquete de madeira. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume.

100218 Revestimento com paralelepípedo

As peças deverão ser assentadas sobre camada de areia de 5 cm de espessura e fortemente comprimidas por percussão através de soquetes de madeira.. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa sobre as peças assentadas.

100219 Revestimento com pedra poliédrica

As peças deverão ser assentadas sobre camada de areia de 5 cm de espessura e comprimidas por percussão através de martelo de calceteiro. No assentamento, as faces da superfície serão cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas de forma que não coincidam com as juntas vizinhas. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa sobre as peças assentadas.

100220 Revestimento com pedrisco

Consiste no espalhamento do material e compactação de uma camada acabada de 5 cm de espessura.

100221 Revestimento com saibro

Consiste no espalhamento mecânico do material e compactação de uma camada de 10 cm de espessura, através de placa vibratória ou rolo compressor.

100222 Revestimento com ladrilho hidráulico

As peças deverão ser assentadas sobre uma camada de concreto não estrutural, com espessura

de 5 cm. Os ladrilhos deverão ficar imersos em água até a saturação e serão assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume.

100223 Revestimento com ladrilho cerâmico

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100222.

100224 Revestimento com piso de concreto desempenado

O concreto deverá ser aplicado sobre solo devidamente compactado. A espessura final do concreto não deverá ser inferior a 5 cm. O consumo mínimo de cimento, por m3 de concreto, será de 200 kg. As juntas de dilatação formarão quadrados de no máximo 1 m2, executadas em madeira ou material plástico com espessura de 1 cm. O acabamento será feito diretamente sobre o concreto com desempenadeira. Para melhorar a qualidade, será polvilhada uma mistura seca de cimento e areia, de traço igual ao da mistura do concreto.

100225 Revestimento com ardósia

As placas deverão ser assentadas sobre uma camada de concreto não estrutural, com espessura de 5 cm. Depois de assentadas serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume, e comprimidas com auxílio de martelo de calceteiro.

100226 Revestimento com basalto

As placas deverão ser implantadas sobre uma camada de concreto não estrutural, com espessura de 5 cm. Depois de assentadas serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume, e comprimidas com auxilio de martelo de calceteiro.

100227 Guia- sarjeta de concreto moldada "in loco"

A seção transversal dos elementos e as juntas de dilatação deverão ser de acordo com o especificado em projeto. Deverá ser utilizado processo de moldagem através de formas de madeira, ou outro qualquer, desde que comprovada a sua eficiência. O concreto será lançado sobre solo devidamente compactado. O consumo de cimento será de 200 kg/m3 de concreto. O

traçado e declividade das sarjetas deverão ser adequados ao escoamento das águas para os pontos de tomada.

100228 Guia- sarjeta de concreto pré-moldada

As peças serão assentadas obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões de projeto, sobre camada de areia de 5 cm de espessura. Serão comprimidas por percussão, através  de  soquetes

de madeira e rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume.

100229 Guia de concreto pré-moldada

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100228.

100230 Guia de pedra

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100228.

1003 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL

A recomposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do reaterro compactado e regularizado. Caso não seja possível recompor o pavimento de pistas de rolamento imediatamente após a conclusão do reaterro, e sendo necessário abri-lo ao tráfego, poderá ser utilizado, provisoriamente, revestimento em concreto simples, com a concordância da fiscalização e das autoridades competentes. Quando da ocorrência de tais serviços, os mesmos deverão ser pagos conforme item específico. A contratada deverá providenciar as diversas recomposições, reconstruções ou reparos de qualquer natureza, de modo a tornar o executado igual ao que foi removido, demolido ou rompido. Na recomposição de qualquer pavimento, seja no passeio ou na pista de rolamento, deverão ser obedecidos o tipo, as dimensões e a qualidade do pavimento encontrado.

No caso de pavimentos especiais, ou que extrapolem as determinações municipais, a fiscalização definirá os procedimentos cabíveis. A reconstrução do pavimento implica na execução de todos os trabalhos correlatos e afins, tais como recolocação de meios-fios, tampões, "bocas de lobo" e outros, eventualmente demolidos ou removidos para execução dos serviços.

A reconstrução do pavimento deverá acompanhar o assentamento da tubulação, de forma a permitir a reintegração do tráfego no trecho acabado. O pavimento, após concluído, deverá estar perfeitamente conformado ao greide e seção transversal do pavimento existente, não sendo admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de compensar futuros abatimentos. As emendas do pavimento reposto com o pavimento existente deverão apresentar perfeito aspecto de continuidade. Se for o caso, deverão ser feitas tantas reposições quantas forem necessárias, sem ônus adicional para a CODEVASF, até que não haja mais abatimentos na pavimentação.

100301 Lajota sextavada de concreto

As lajotas sextavadas de concreto deverão ser assentadas com disposição idêntica à da pavimentação existente, sobre camada de areia de 5 cm de espessura, das bordas da faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para cima. Serão comprimidas por percussão através de soquete de madeira. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa sobre as peças assentadas, para o preenchimento dos vazios.

100302 Petit-pavet

A reposição do pavimento em petit-pavet deverá manter as mesmas cores e desenhos anteriormente existentes.

As peças deverão ser assentadas sobre camada de areia de 5 cm de espessura e comprimidas por percussão através de martelo de calceteiro. O rejuntamento consistirá no  espalhamento de  uma camada de mistura seca de cimento e areia, traço 1:5 em volume, sobre as peças assentadas, para preenchimento dos vazios.

100303 Lousa de pedra

As peças deverão ser assentadas com disposição idêntica à da pavimentação existente, sobre camada de areia de 5 cm de espessura, das bordas da faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para cima.

As peças deverão ser fortemente comprimidas por percussão através de soquete de madeira e a parte superior das juntas não deverá exceder 15 mm. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume.

100304 Paralelepípedo

As peças deverão ser assentadas com disposição idêntica à da pavimentação existente, sobre camada de areia de 5 cm de espessura, das bordas da faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para cima.

As peças deverão ser fortemente comprimidas por percussão através de soquete de madeira e a parte superior das juntas não deverá exceder 15 mm. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa sobre as peças assentadas, para preenchimento dos vazios.

100305 Pedra poliédrica

As peças deverão  ser  assentadas sobre   camada  de areia de 5 cm de espessura, das bordas da

faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para cima. Serão comprimidas por percussão através de martelo de calceteiro.

No assentamento, as faces da superfície serão cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas de forma a que não coincidam juntas vizinhas. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa sobre as peças assentadas, para preenchimento dos vazios.

100306 Pavi-s

As peças deverão ser assentadas com disposição idêntica à da pavimentação existente, sobre uma camada de areia de 5 cm de espessura, das bordas da faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para cima. Serão comprimidas por percussão através de soquete de madeira. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de mistura seca de cimento e areia, traço 1:5 em volume, sobre as peças assentadas, para o preenchimento dos vazios.

100307 Grama

A reposição da grama retirada será em leivas de formato regular e dimensões uniformes, com espessura mínima de 5 cm. As leivas deverão ser assentadas sobre o terreno regularizado e drenado, justapostas, com ausência de vazios entre placas e comprimidas através de soquete de madeira.

Será de responsabilidade da contratada a pega da grama. Quando isto não ocorrer, deverá ser providenciada a substituição da leiva.

100308 Saibro

O saibro deverá ser reposto com espessura igual à do pavimento existente. O leito deverá ser regularizado e devidamente compactado. O saibro reposto será compactado com soquetes de madeira ou compactadores tipo "sapo mecânico".

100309 Guia - Sarjeta de concreto pré-moldada

As peças serão assentadas obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões preexistentes, sobre camada de areia de 5 cm de espessura. As peças serão comprimidas através de soquete de madeira e rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume.

100310 Guia de concreto pré-moldada

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100309.

100311 Guia de pedra

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100309.

100312 Sarjeta de pedra

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100309.

1004 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL

A recomposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do reaterro compactado e regularizado. Caso não seja possível recompor o pavimento de pistas de rolamento imediatamente após a conclusão do reaterro, e sendo necessário abri-lo ao tráfego, poderá ser utilizado, provisoriamente, revestimento em concreto simples, com a concordância da fiscalização e das autoridades competentes. Quando da ocorrência de tais serviços, os mesmos deverão ser pagos conforme item específico. A contratada deverá providenciar as diversas recomposições, reconstruções ou reparos de qualquer natureza, de modo a tornar o executado igual ao que foi removido, demolido ou rompido. Na recomposição de qualquer pavimento, seja no passeio ou na pista de rolamento, deverão ser obedecidos o tipo, as dimensões e a qualidade do pavimento encontrado.

No caso de pavimentos especiais, ou que extrapolem as determinações municipais, a fiscalização definirá os procedimentos cabíveis. A reconstrução do pavimento implica na execução de todos os trabalhos correlatos e afins, tais como recolocação de meios-fios, t

ampões, "bocas de lobo" e outros, eventualmente demolidos ou removidos para execução dos serviços.

A reconstrução do pavimento deverá acompanhar o assentamento da tubulação, de forma a permitir a reintegração do tráfego no trecho acabado. O pavimento, após concluído, deverá estar perfeitamente conformado ao greide e seção transversal do pavimento existente, não sendo admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de compensar futuros abatimentos. As emendas do pavimento reposto com o pavimento existente deverão apresentar perfeito aspecto de continuidade. Se for o caso, deverão ser feitas tantas reposições quantas forem necessárias, sem ônus adicional para a CODEVASF, até que não haja mais abatimentos na pavimentação.

100401 Lajota pré-moldada de concreto

As  peças, retangulares  ou  quadradas, deverão  ser  assentadas  com  disposição idêntica à  da

pavimentação existente, sobre uma camada de areia de 5 cm de espessura. Serão comprimidas por percussão através de soquete de madeira.

As lajotas deverão ser assentadas sobre a camada de areia das bordas da faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para cima. O rejuntamento será efetuado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume.

100402 Lajota sextavada de concreto

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100301.

100403 Petit-pavet

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100302.

100404 Lousa de pedra

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100303.

100405 Paralelepípedo

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100304.

100406 Pedra poliédrica

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100305.

100407 Pavi-s

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100306.

100408 Grama

A reposição da grama retirada será em leivas de formato regular e dimensões uniformes, com espessura mínima de 5 cm. As leivas deverão ser assentadas sobre o terreno regularizado e drenado, justapostas, com ausência de vazios entre placas e comprimidas através de soquete de madeira.

As leivas importadas, para substituição das eventualmente não aproveitáveis, deverão ser da mesma espécie vegetal das preexistentes. Será de responsabilidade da contratada a pega da grama. Quando isto não ocorrer, deverá ser providenciada a substituição da leiva.

100409 Basalto

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100226.

100410 Tijolo maciço rejuntado com argamassa

Os tijolos deverão ser assentes sobre uma camada de areia de 3 cm e comprimidos com soquete de calceteiro. Devem ser rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia traço 1:3:8, em volume. O rejunte deve ficar perfeitamente nivelado com os tijolos.

100411 Guia-sarjeta de concreto pré-moldada

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100309.

100412 Guia de concreto pré-moldada

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100309.

100413 Guia de pedra

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100309.

100414 Sarjeta de pedra

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100309.

1005 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

A recomposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do reaterro compactado e regularizado. Caso não seja possível recompor o pavimento de pistas de rolamento imediatamente após a conclusão do reaterro, e sendo necessário abri-lo ao tráfego, poderá ser utilizado, provisoriamente, revestimento em concreto simples, com a concordância da fiscalização e das autoridades competentes. Quando da ocorrência de tais serviços, os mesmos deverão ser pagos conforme item  específico. A contratada deverá providenciar as diversas recomposições, reconstruções ou reparos de qualquer natureza, de modo a tornar o

executado igual ao que foi removido, demolido ou rompido. Na recomposição de qualquer pavimento, seja no passeio ou na pista de rolamento, deverão ser obedecidos o tipo, as dimensões e a qualidade do pavimento encontrado.

No caso de pavimentos especiais, ou que extrapolem as determinações municipais, a fiscalização definirá os procedimentos cabíveis. A reconstrução do pavimento implica na execução de todos os trabalhos correlatos e afins, tais como recolocação de meios-fios, tampões, "bocas de lobo" e outros, eventualmente demolidos ou removidos para execução dos serviços.

A reconstrução do pavimento deverá acompanhar o assentamento da tubulação, de forma a permitir a reintegração do tráfego no trecho acabado. O pavimento, após concluído, deverá estar perfeitamente conformado ao greide e seção transversal do pavimento existente, não sendo admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de compensar futuros abatimentos. As emendas do pavimento reposto com o pavimento existente deverão apresentar perfeito aspecto de continuidade. Se for o caso, deverão ser feitas tantas reposições quantas forem necessárias, sem ônus adicional para a CODEVASF, até que não haja mais abatimentos na pavimentação.

100501 Piso de concreto desempenado

O concreto deverá ser aplicado sobre o solo devidamente compactado. A espessura final será igual à do piso existente. O consumo de cimento, por m³ de concreto, será de 200 kg. As juntas de dilatação deverão ser do mesmo tipo e ter o mesmo espaçamento das juntas do pavimento existente.

O acabamento será feito diretamente sobre o concreto, com desempenadeira. Para melhorar a qualidade do acabamento, o concreto será polvilhado com uma mistura seca de cimento e areia de traço igual ao da mistura do concreto.

100502 Saibro

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item 100308.

100503 Antipó

A reposição de pavimento em antipó deverá ser executada obedecendo às mesmas características do pavimento existente. O leito deverá ser convenientemente preparado e as espessuras das  camadas componentes do revestimento deverão ser iguais às do pavimento existente.

100504 Asfalto

A recomposição do pavimento em asfalto deverá ser executada obedecendo às mesmas características  do  pavimento existente. As camadas de base, sub-base e revestimento  deverão

ser iguais às do pavimento existente.

1006 DESLOCAMENTO PARA SERVIÇOS ESPARSOS

Estão contemplados neste item, os serviços decorrentes de contrato que visem exclusivamente à recomposição de pavimentos e que sejam firmados por contratadas que não tenham sido responsáveis pela retirada dos mesmos. Estão inseridos os serviços de carga e descarga de materiais, um veículo utilitário para até 1000 kg, com condutor, e os diferentes tempos inerentes ao processo.

Este item não deverá ser considerado quando a recomposição da pavimentação puder ser caracterizada como uma frente única e contínua de serviço.

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PADRONIZADOS

NBR 6137 - Pisos para Revestimentos de Pavimentos.

NBR 7193 - Execução de Pavimentos de Alvenaria Poliédrica.

NBR 7207 - Terminologia e Classificação de Pavimentação.

NBR 7583 - Execução de Pavimentos de Concreto Simples por Meio Mecânico.

NBR 9458 - Assentamento de Ladrilho Hidráulico.

NBR 9781 - Peças de Concreto para Pavimentação.

NBR 11170 - Serviços de Pavimentação.

NBR 11171 - Serviços de Pavimentação.

NBR 12255 - Execução e Utilização de Passeios Públicos.

NBR 12948 - Materiais para Concreto Betuminoso Usinado à Quente.

NBR 12949 - Concreto Betuminoso Usinado à Quente.

| ITEM | SERVIÇO | ESTRUTURA | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 100101 100102 100103 100104 100105 100106 100107 100108 | RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS Lajota pré-moldada de concreto Ladrilho hidráulico ou cerâmico Paralelepípedo Lousa de pedra Petit-pavet Pedra poliédrica Lajota sextavada de concreto Pavi-s | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para a retirada da pavimentação, inclusive base de concreto, quando existente, considerando que: - Em caso de materiais não reaproveitáveis estes serão dispostos em local apropriado, para posterior remoção a bota fora (carga, transporte e descarga conforme item 08 – Módulo 2); - Em caso de materiais reaproveitáveis estes deverão ser dispostos e guardados convenientemente. | 100101 a 100116 - Área, em m², definida pelas dimensões da vala, considerando a largura conforme o Módulo 3 - Movimento de Terra acrescida de, no máximo, 0,20 m para pavimentos asfálticos e 0,30 m para os demais pavimentos, exceto saibro e grama. |
| 100109 | Grama |  |  |
| 100110 | Ardósia |  |  |
| 100111 | Basalto |  |  |
| 100112 | Tijolo maciço rejuntado com argamassa |  |  |
| 100113 | Piso de concreto desempenado |  |  |
| 100114 | Saibro |  |  |
| 100115 | Antipó |  |  |
| 100116 | Asfalto |  |  |
| 100117 100118 100119 | Guia de pedra Sarjeta de pedra Guia de concreto pré-moldada |  | 100117 a 100121 - Extensão em m, definida pelo comprimento das peças retiradas. |
| 100120 | Guia - sarjeta de concreto pré-moldada |  |  |
| 100121 | Guia e sarjeta de concreto moldada “In loco” |  |  |
| 1002 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS |  |  |
| 100201 | Regularização do subleito | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para regularização e nivelamento do subleito. | 100201- Área, em m², definida pelas dimensões da superfície regularizada |
| 100202 100203 | Sub-base em saibro Sub-base em moledo | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para mistura, espalhamento, nivelamento e compactação das | 100202 a 100207 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da |
| 100204 100205 | Sub-base em rachão Base em brita graduada | camadas. | superfície e da espessura da camada acabada. |
| 100206 | Base em macadame hidráulico |  |  |
| 100207 | Base em macadame asfáltico |  |  |
| 100208 100209 100210 100211 | Revestimento com pintura asfáltica Revestimento com trat. superficial simples Revestimento com trat. superficial duplo Revestimento com trat. superficial triplo | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para espalhamento, compactação, nivelamento e conformação final do revestimento. | 100208 a 100212 - Área, em m², definida pelas dimensões da superfície acabada. |
| 100212 | Revestimento com capa selante |  |  |
| 100213 100214 | Revestimento com CBUQ Revestimento com pré-misturado a frio (PMF) |  | 100213 e 100214 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da superfície e pela espessura das camadas acabadas. |
| 100215 100216 100217 | Revestimento com lajota sextavada de concreto Revestimento com petit-pavet Revestimento com lousa de pedra | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para regularização e preparo da superfície, assentamento e rejuntamento das peças, inclusive camadas de areia e contrapi- | 100215 a 100226 - Área, em m², definida pelas dimensões da superfície acabada. |
| 100218 | Revestimento com paralelepípedo | sos. |  |
| 100219 | Revestimento com pedra poliédrica |  |  |
| 100220 | Revestimento com pedrisco |  |  |
| 100221 | Revestimento com saibro |  |  |
| 100222 | Revestimento com ladrilho hidráulico |  |  |
| 100223 | Revestimento com ladrilho cerâmico |  |  |
| 100224 | Revestimento com piso de concreto desempenado |  |  |
| 100225 | Revestimento com ardósia |  |  |
| 100226 | Revestimento com basalto |  |  |
| 100227 | Guia - sarjeta de concreto moldada “in loco” |  | 100227 - Volume, em m³, definido |
|  |  |  | pelas dimensões das peças. |
| 100228 100229 100230 | Guia - sarjeta de concreto pré-moldada Guia de concreto pré-moldada Guia de pedra |  | 100228 a 100230 - Extensão, em m, definida pelo comprimento das peças assentadas. |
| 1003 100301 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL Lajota sextavada de concreto | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para recomposição do pavimento, inclusive preparo do terreno, execução de camada de areia, contrapiso, nivelamento, alinhamento, assentamento e rejuntamento. | 100301 a 100307 - Área, em m², |
| 100302 100303 100304 100305 100306 | Petit-pavet Lousa de pedra Paralelepípedo Pedra poliédrica Pavi-s |  | definida pelas dimensões da vala, considerando a largura conforme o Módulo 3 - Movimento de Terra, acrescida de, no máximo, 0,30 m, exceto para grama. |
| 100307 100308 | Grama Saibro |  | 100308 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da vala e pela espessura da camada. |
| 100309 100310 100311 | Guia - sarjeta de concreto pré-moldada Guia de concreto pré-moldada Guia de pedra |  | 100309 a 100312 - Extensão, em m, definida pelo comprimento das peças assentadas. |
| 100312 | Sarjeta de pedra |  |  |
| 1004 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para recomposição do pavimento, inclusive preparo do terreno, execução de camada de areia, contrapiso, nivelamento, |  |
| 100401 | Lajota pré-moldada de concreto | alinhamento, assentamento e rejuntamento. | 100401 a 100410 - Área, em m², |
| 100402 | Lajota sextavada de concreto |  | definida pelas dimensões da vala, |
| 100403 100404 100405 100406 | Petit-pavet Lousa de pedra Paralelepípedo Pedra poliédrica |  | considerando a largura conforme o Módulo 3 - Movimento de Terra, acrescida de, no máximo 0,30 m, exceto para grama. |
| 100407 | Pavi-s |  |  |
| 100408 | Grama |  |  |
| 100409 | Basalto |  |  |
| 100410 | Tijolo maciço rejuntado com argamassa |  |  |
| 100411 100412 100413 | Guia - sarjeta de concreto pré-moldada Guia de concreto pré-moldada Guia de pedra |  | 100411 a 100414 - Extensão, em m, definida pelo comprimento das peças assentadas. |
| 100414 | Sarjeta de pedra |  |  |
| 1005. | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para recomposição do pavimento, inclusive preparo do terreno, camada de areia, contrapiso, nivelamento, alinhamento e |  |
| 100501 | Piso de concreto desempenado | assentamento. Para antipó e asfalto as sub-bases e bases estão inclusas. | 100501 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da vala, considerando a largura conforme o Modulo 4, acrescida de, no máximo, 0,30m e a espessura da camada. |
| 100502 | Saibro |  | 100502 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da vala, relativas a espessura das camadas acabadas. |
| 100503 100504 | Antipó Asfalto |  | 100503 e 100504 - Área, em m², definida pelas dimensões da vala, considerando a largura conforme o Modulo 3, acrescida de, no máximo, 0,20 m. |
| 1006 | DESLOCAMENTO PARA SERVIÇOS ESPAR SOS | Fornecimento de transporte entre serviços consecutivos, inclusive o tempo improdutivo da equipe durante o | 1006 - Por unidade de serviço executada. |
| 100601 | Deslocamento para serviços esparsos | deslocamento. |  |