1 - SERVIÇO

Aterros são segmentos de canais, diques, estradas, etc, cujas implantações requerem    o depósito de materiais terrosos, quer provenientes de cortes, quer de empréstimos e executados no interior dos limites das seções de projeto, que define o corpo da obra.

Durante a execução do aterro, o material deverá ser colocado em camadas uniformes, que    serão espalhadas sucessivamente    em toda a largura assinalada na seção transversal correspondente.

As camadas deverão manter uma superfície aproximadamente    horizontal, porém com declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatória durante a construção, especialmente quando se interromper o aterro, que deverá ter sempre sua    camada superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das águas superficiais. Além disto, a distribuição    dos    materiais de cada camada deverá ser feita de modo a não produzir segregação de seus materiais e a fornecer um conjunto que não apresente cavidades nem "lentes" de textura diferente.

Cada camada deverá ser compactada completa e uniformemente    em toda sua superfície, e não deverá ter mais de 25 cm de      espessura, após a compactação. Se, na opinião da Fiscalização, a superfície sobre a qual será colocada uma camada de      material se encontrar seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superfície será umedecida e/ou escarificada, até uma profundidade tal que se possa obter    uma liga eficiente. Para a escarificação, poderão ser      usados arados, grades de pontas, grades de discos, escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito desejado. Porém, os sulcos produzidos pelo equipamento usado não      distarão mais de 30 cm entre si, nem terão menos de 5 cm e mais que 7 cm de profundidade.

Concluída a escarificação, o material solto resultante      desta operação será revolvido junto com o material da camada    seguinte, para obter uma mistura homogênea de materiais antes de iniciar a compactação. Proceder-se-á, então, ao desagregamento ou trituração dos torrões que possam haver no material utilizando grade de disco ou qualquer outro equipamento adequado, a critério da Fiscalização, e, no caso de    não    ser possível a decomposição, esses torrões e raízes serão retirados do aterro. Ainda durante as operações de compactação de materiais não granulares, cada camada deverá apresentar a condição de umidade ótima, devendo ser uniforme em toda        a camada.

Colocado, então,    o material    pela    forma    especificada    anteriormente, proceder-se-á a compactação ate uma    densidade entre 97% e 100% da máxima densidade seca obtida no    ensaio de compactação Proctor Normal através de equipamento, de compactação que seja adequado ao tipo de material colocado, aprovado previamente pela Fiscalização.

A critério da Fiscalização, poderá a Empreiteira    indicar outro método de compactação que ela venha a julgar    conveniente ou que altere a execução dos aterros. Todavia, tal método deverá, necessariamente, atender aos      requisitos formulados no projeto e neste CADERNO DE ENCARGOS.

A Fiscalização, fará os ensaios necessários para verificar o grau de compactação, podendo indicar modificações    nos materiais ou no processo de compactação, a fim de obter os resultados previstos neste CADERNO DE ENCARGOS.

Cada uma das camadas que forme o aterro será medida    pela Fiscalização para verificar se seu nivelamento e suas    dimensões estão de acordo como o Especificado. Caso uma    ou mais camadas não satisfizerem os mencionados requisitos de compactação, nivelamento ou dimensões, poderá a    Fiscalização exigir quando julgar conveniente, sua remoção    total ou parcial e indicar sua substituição, sem que    assista à Empreiteira direito a qualquer reclamação.

Só serão permitidas espessuras maiores que as      recomendadas anteriormente, caso a topografia do terreno não permita a colocação de camadas com espessura iguais ou        inferiores a 25 cm compactada, ou quando, com o equipamento a empregar, se possa conseguir os índices de compactação    exigidos em toda a espessura da respectiva camada.    Entretanto, em qualquer caso, a Empreiteira deverá obter    autorização da Fiscalização, e obedecerá às instruções    sobre o método a adotar.

Quando for necessário construir em terrenos de pouca      capacidade de carga que não suportem o peso do    equipamento de transporte, a Empreiteira deverá submeter previamente à aprovação da Fiscalização, a data em que deseja iniciar os trabalhos e o método especial de construção que    utilizará.

A cota de coroamento do aterro não poderá nunca ser      inferior à indicada no projeto, salvo o caso em que a Fiscalização      introduza modificações.

Caso ocorram recalques na fundação do aterro, poderá a Fiscalização indicar a construção adicional necessária para restabelecer suas dimensões originais.

As seções internas de canais em aterro, deverão ser compactadas com um excesso de tal forma que, após a retirada do mesmo, a superfície exposta e acabada, apresente o mesmo grau de compactação do corpo do aterro.

Para o caso do canal em aterro, cujo fundo foi construído      em corte, o material do fundo deverá ser escarificado e posteriormente, ser submetido    à    compactação, até que, este material apresente uma compactação igual às do corpo do aterro. Os aterros, conforme o tipo de execução que exijam,      classificar-se-ão em:

a) Não compactados

Os aterros não compactados deverão ser realizados por    camadas sensivelmente horizontais, devendo a circulação de    veículos sobre o aterro ser a maior possível, a fim de aproveitar-se ao máximo o efeito de compactação por este      método. Quaisquer que sejam os métodos de construção        empregados, as camadas deverão estender-se em toda a largura do aterro segundo os taludes previstos. Além disto, a Empreiteira deixará excesso razoável e necessário na ultima    cama da para permitir a posterior acomodação do maciço. Esses aterros deverão ser nivelados a uma cota uniforme. Todos os materiais incluídos no aterro, tais como, pedras, pedregulhos e torrões, deverão estar misturados com os demais materiais de modo a não permitir a formação de lentes    e bolsões de maior permeabilidade.

b) Compactados

Os aterros compactados serão realizados preparando-se      inicialmente, o terreno de fundação por meio de rega e    escarificação. A seguir, os materiais a compactar, isentos de    pedras e torrões de dimensão máxima superior a 10 cm e raízes, aprovados pela Fiscalização, serão umedecidos até conseguir um teor de umidade próximo à ótima (+ 2%), seja    por regagem ou por umidificação, sendo, então, estendidos em camadas horizontais de espessura máxima    compreendida entre 15 e 30 cm, depois do lançamento e em    toda a largura da camada a compactar. A umidificação e homogeinização dos materiais    de                                                                                  preferência, deverão ser    feitas    nos locais das escavações em empréstimo.

Para a compactação de aterros    formados com materiais argilosos, dos quais mais de 12% passem      pela peneira 200 e para argilas inorgânicas com limite de liquidez superior a 25% usar-se-ão, de    preferência, rolos pé-de-carneiro.

Em aterros argilosos próximos às obras de arte ou situados em lugares inacessíveis aos rolos    compactadores, a compactação se efetuará por meio de compactadores tipo sapo pneumático, em camadas a uma densidade igual ou superior à obtida no resto do aterro. Cada camada conterá somente o material necessário para assegurar a devida compactação, e a espessura delas, em nenhum caso, deverá exceder a 15cm de material solto.

2 - CONTROLE TECNOLÓGICO

O controle tecnológico ficará a cargo da CODEVASF

a) Um ensaio de compactação, segundo o método do      Proctor Normal, para          cada 1000m3 de um mesmo    material do corpo do aterro.

b) Um ensaio para determinação da massa especifica    aparente seca, "in situ"    para cada 100 metros    das camadas do aterro, alternadamente no eixo e bordas, correspondente ao ensaio de compactação acima referido.

c) Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do    limite de liquidez (DNER-ME-44-64), e do limite de plasticidade    (DNER-ME-82-63), para o corpo do aterro, para todo o grupo de 10 (dez) amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a.

d) Um ensaio do índice de suporte Califórnia com a energia do método do Proctor Normal,    para cada Grupo de 04 amostras para as camadas finais e em número definido pela Fiscalização.

Todos os quantitativos dos ensaios acima referidos, a critério da Fiscalização poderão ser ajustados de acordo com as características da obra.

3 - CONTROLE GEOMÉTRICO

O acabamento da plataforma do aterro será procedido    mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias.

a) Variação da altura máxima    de ± 3cm para eixo e bordas;

b)Variação máxima da largura de +20cm para a plataforma, não se          admitindo variação para menos.

O controle será efetuado por nivelamento de eixo e    bordas a cada 2 (duas) estacas.

O acabamento, quanto à declividade transversal é a inclinação dos taludes e    será verificado pela Fiscalização, de acordo com o projeto.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

A construção de aterros e fornecimento de material utilizável serão medidos tomando como unidade o metro cúbico. Essa avaliação far-se-á pelos alinhamentos, perfis e seções indicadas no projeto.

A determinação dos volumes anteriores far-se-á utilizando o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20m ou as que exija a    configuração do terreno ou à critério da Fiscalização.

A construção de aterros medidos como prescrito anteriormente, será paga à Empreiteira, pelos preços unitários correspondentes aos da Planilha de Orçamentação de Obras.

Os aterros efetuados com material de jazida, a distancia    de transporte, deve ser referida aos centros de gravidade do empréstimo e obra, enquadrando-a nas seguintes faixas:

até              200 m

entre      201 m e    1000 m

Quando a distância de transporte for superior    a 1000m, o transporte será pago conforme NESI-16.

Nos preços unitários para o serviço de aterro, deverão estar incluídos, sem se limitar aos seguintes serviços:

- escavação do material na jazida;

- carga;

- transporte conforme as faixas descritas neste item;

- descarga;

- distribuição em camadas;

- compactação propriamente dita;

- fornecimento d’água necessária para conseguir a    umidade requerida para a        construção dos aterros;

- o excesso do aterro especificado para os taludes internos dos canais, assim      como seu corte e      remoção;

- compactação manual ou com equipamentos especiais      nos      locais necessários,      inclusive junto à instrumentação ,      estrutura de concreto, etc;

- escarificação e compactação de fundo de canais, conforme especificado;

- proteção e remoção de juntas de construção, previstas ou não no projeto;

- restauração dos taludes erodidos até a data da entrega final dos serviços;

- construção, manutenção e remoção de rampas de acesso;

- serviços complementares necessários para execução dos trabalhos, tais como,    iluminação e outros.

Não se calcularão, para fins de pagamento, os volumes de material correspondentes a um aterro construído fora das indicações do projeto ou das solicitações da Fiscalização.

No caso em que os serviços tenham que ser refeitos por motivos não atribuíveis à Empreiteira, a juízo da Fiscalização, poderá esta autorizar o pagamento das escavações dos reaterros, transportes e demais trabalhos que sejam necessários.

Esses trabalhos adicionais serão pagos à Empreiteira pelos respectivos preços unitários constantes do Contrato e, se não os houver, serão convencionados de comum acordo entre Empreiteira e a CODEVASF antes de sua execução.