1 - SERVIÇOS

Compreenderá este serviço o fornecimento e colocação do material de enchimento das juntas do revestimento do canal,  localizadas nas ranhuras correspondentes, de acordo com o indicado   no projeto.

O material a utilizar, será um composto adesivo  e resistente que, deverá selar as juntas dos revestimentos de concreto e  impedir a passagem de água nos ciclos de contração e dilatação.

Sua consistência deve ser tal, que possa ser facilmente  colocado a qualquer temperatura, entre 4 (quatro) e 50 (cinqüenta)  graus centígrados, seja com pistola ou colher, sem necessidade de solventes adicionais ou adulterantes; depois de ser aplicado o material não deverá escorrer, devendo ainda preencher as especificações de cada projeto e provas de laboratório quanto à aderência, viscosidade,  penetração  e envelhecimento.

A Empreiteira deverá, preliminarmente ao preenchimento das ranhuras, eliminar a umidade, bem como deixar as juntas  completamente livres de materiais soltos e/ou estranhos.

O material selante das ranhuras deverá ser sempre o indicado no projeto, podendo ser produtos da SIKA, ou similares.

A aplicação do produto autorizado será feita depois que o concreto dos revestimentos tenha alcançado a resistência  indicada e tendo as ranhuras sido executadas de acordo com o indicado no projeto, ou ordens da Fiscalização.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

A avaliação será efetuada determinando o comprimento de   ranhuras em metro linear medido conforme o projeto, efetivamente realizado e aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras. Neste preço deverá incluir o fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive  material de suporte para as juntas se for o caso, transporte, armazenamento, aplicação, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários.