1 - DEFINIÇÃO.

Trata-se de investigação direta da resistência do concreto.  Tal método será utilizado quando o resultado dos corpos de prova não satisfizerem às condições estruturais básicas previstas em projeto.

2 - DESCRIÇÃO DO ENSAIO

2.1 - Os corpos de prova deverão ser extraídos de locais  distribuídos de tal forma que possam constituir uma  amostra  representativa de todo o lote em exame.

2.2 - A amostra deverá ser constituída de, no mínimo, 6 corpos de prova extraídos da estrutura,  de  maneira  conveniente,  de modo a que se obtenham exemplares de 15 cm de diâmetro.

2.3 - Após o rompimento, deverão ser corrigidos os resultados,  em virtude dos efeitos do broqueamento e também,  se   for  o caso, devido à razão entre a altura e o diâmetro do  corpo de prova ser diferente de 2.

2.4 - Na extração dos corpos de prova, deverão ser retirados exemplares, por firma especializada, após autorização  da  CODEVASF, em presença da Fiscalização.

2.5 - Por ocasião da extração, deverão ser adotadas  precauções  para que a retirada não ocasione enfraquecimento da   peça  concretada.

2.6 -Todos os corpos de prova extraídos deverão conter identificações que os caracterize, ou seja:

2.6.1 - Procedência;

2.6.2 - Data da concretagem da peça;

2.6.3 - Peça da estrutura de onde se extraiu o corpo de  prova;

2.6.4 - Informações adicionais, tais como: marca do  cimento, características do

agregado, traço utilizado, etc.