1 - SERVIÇOS

Este serviço consistirá na limpeza da faixa de implantação, na aquisição dos materiais necessários, cravação no terreno de mourões,estacas e esticadores (balancins), fixação dos fios de arame , bem  como quaisquer outras operações necessárias para a execução deste  serviços

As cercas serão constituídas de mourões e estacas de concreto, arame farpado e balancins de arame galvanizado

2 - MATERIAIS

2.1 - Mourões e estacas de concreto armado

Os mourões e estacas serão de seções quadradas de 12 x 12 cm e 8 X 8 cm e terão comprimentos de 2,50 e 2,40 m   respectivamente. O concreto terá resistência  característica igual  ou superior a 15 MPa.

As armaduras serão constituídas por estribos (fios de Æ3 mm, cada 20cm), de forma helicoidal e barras longitudinais (6Æ6.3 mm) para mourões e 4Æ6.3 mm para estacas), dispostas simetricamente.

O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 2cm,

Na confecção do concreto deverá ser empregados materiais de boa qualidade, dosados de forma a obter um concreto denso, homogêneo e de boa aparência, garantindo-se resultados  aceitáveis no ensaio de absorção, executado segundo o MB-221 da ABNT, com vistas, principalmente a assegurar maior  durabilidade das peças.

Os  mourões serão enterrados 80 cm e reaterrados com concreto simples,Fck 15 Mpa, espaçados de 50 metros e em todos os vértices. Para sua melhor fixação serão estaiados com duas estacas de concreto. Como os mourões terão dimensões transversais  de 12 x 12 cm, as escavações terão dimensões mínimas de 25 x 25 centímetros.

As estacas de concreto serão enterradas 70 cm e reaterradas com o material da própria escavação, espaçadas de 10 em 10 metros.

Os balancins serão de arame galvanizado, penetrando no solo no mínimo 10 centímetros e ancorado num bloco de concreto de 15 x 15 x15 centímetros. O espaçamento dos balancins será de  metro em metro. Serão feitos em aço carbono de alta resistência com no mínimo 4 mm de diâmetro.

2.2 - Porteiras

As porteiras  serão em tubos de ferro galvanizados com telas de arame galvanizados.

2.3 - Arame Farpado

Os fios serão de arame farpado galvanizado tipo MOTO ou SIMILAR em número de 10 fios, imersos em 3 banhos de galvanização, fixados às estacas e mourões com arame galvanizado nº 18.

2.4 - Balancins

Serão feitos de aço carbono de alta resistência. Podem  ser adquiridos prontos, de acordo com o número de fios da cerca, com arame de diâmetro aproximado de 4mm.

As pontas do arame serão enroladas ao primeiro e ao   ultimo fio de arame, de maneira similar ao balancim comprado pronto. As presilhas servem para fixar o balancim aos arames  intermediários.

As presilhas metálicas serão amassadas para prender o  balancim ao arame da cerca.

A distância entre balancins é de metro em metro.

3 - EXECUÇÃO

3.1 - Limpeza da Faixa de Implantação da Cerca

Antes da implantação da cerca, deverá ser feita a limpeza de uma faixa de 6,00m de largura, para possibilitar a  execução e conservação da mesma, bem como a proteção contra o fogo. A limpeza consistirá em desmatamento e destocamento, com  finalidade de deixar a faixa de implantação isenta de   qualquer vegetal.

3.2 - Cercas com Mourões de Concreto Armado

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o  reaterro de suas fundações compactado de modo a não sofrerem  nenhum deslocamento.

Os mourões serão estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado n° 18 e contraventados com vigota de concreto armado.

A distância entre mourões será de até 50m para arame  farpado, sendo seu uso  obrigatório nas mudanças de alinhamento horizontal e vertical da cerca.

A cerca terá 1,7m de altura, sendo que os mourões serão enterrados 0,80m e as estacas 0,70m.

A distância entre estacas será de aproximadamente 10m.

O número de fios será utilizado de 10 fios.

O esticamento e o espaçamento dos fios  serão executados conforme  3.2. retro.

3.3 - Portões em tubo/tela de ferro galvanizado

Os portões serão executados em tubo galvanizado de 2”, nas dimensões indicados no projeto e tela de arame galvanizado com malha quadrangular.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As cercas serão medidas por metro linear, incluindo o desmatamento da faixa e as porteiras  por unidades executadas conforme estas especificações e  CADERNO DE ENCARGOS.

No caso de utilização só da tela, a medição será em metro quadrado. Os portões em tubo/tela de ferro galvanizado serão medidos em metro quadrado.

O pagamento das cercas, porteiras  será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de  Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar contemplados despesas com aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, limpeza da faixa de implantação, execução dos serviços conforme  especificados, equipamentos e ferramentas, bem como mão-de-obra e  encargos sociais.