Fornecimento e Aplicação de

Geomembrana de

Impermeabilização do Canal

###### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fornecimento e Aplicação de Geomembrana de Impermeabilização do Canal.

  - Especificações Técnicas

    - Opções de Geomembrana

Para o revestimento rígido-flexível do projeto poderão ser utilizados duas opções de geomembrana:

- Opção I – Geomembrana de PVC acoplada a geotextil e

- Opção II – Geomembrana de PEAD acoplada a geotextil (Polietileno de Alta Densidade)

Na Opção I com geomembrana acoplada a geotextil, esta deverá se constituir de manta de PVC de 1mm de espessura, acoplada a um geotextil de características drenantes.

O geotextil deverá ser colocado entre a geoembrana e a camada de concreto, para evitar o deslizamento do mesmo sobre a geomembrana. A geomembrana de PVC terá espessura mínima de 1mm e o geotextil, do tipo OP-15 ou OP-20, deverá vir acoplado à manta de PVC.

Na Opção II com geomembrana de PEAD acoplada a geotextil (Polietileno de Alta Densidade) esta deverá apresentar espessura mínima de 1mm e em caso de não ser acoplada a geotextil deverá apresentar espessura mínima de 2.2mm e ser texturizada nas duas faces.

A geomembrana deverá apresentar as características técnicas indicadas na tabela a seguir:

| ##### CARACTERÍSTICAS |  | MÉTODO DE ENSAIO |
| --- | --- | --- |
| Espessura nominal | 1 mm | ASTM D5994 |
| Espessura média (mínima) | 0,9 mm | ASTM D5994 |
| Elongação no escoamento | 13% | ASTM D638 |
| Elongação na ruptura | 100% | ASTM D638 |
| Tensão de tração no escoamento (mínima) | 15 N/mm² | ASTM D638 |
| Tensão de tração na ruptura (mínima) | 11 N/mm² | ASTM D638 |
| Densidade | 0,94 | ASTM D1505 |
| Resistência ao puncionamento (mínima) | 100 N | ASTM D4833 |
| Resistência ao rasgo (mínima) | 125 N | ASTM D1603 |
| Conteúdo negro de fumo | 2% | ASTM 1004 |

As faces texturizadas devem ser obtidas durante o processo de fabricação de modo a não ser possível sua remoção por absorção química de produtos ou por abrasão.

    - Recebimento

O CONSTRUTOR deverá apresentar a FISCALIZAÇÃO os certificados de ensaios de qualidade de cada partida ou lote de geomembrana a ser aplicada, pelo menos 30 dias antes do início da instalação da geomembrana, bem como amostras da geomembrana que será fornecida, para serem ensaiadas por laboratório especializado da seguinte forma:

- Uma amostra com comprimento de 1 m pela largura padrão do fabricante e

- Uma amostra de solda com comprimento de 1 m e pelo menos 30 cm de geomembrana dos dois lados da solda.

O Fabricante deverá fornecer o Certificado de Controle da Qualidade de toda a geomembrana fornecida incluindo:

- A quantidade de bobinas fornecidas com as respectivas identificações de cada bobina, em conformidade com a norma NBR 12592, ou seja, contendo uma etiqueta, que além de identificar o produto com o número da bobina, indique suas principais características, tais como:

- Espessura, largura, comprimento e peso.

- Resultado dos ensaios do Controle de Qualidade, contendo espessura, resistência à tração e alongamentos, segundo as normas aplicáveis ao tipo de geomembrana de acordo com o que se estabelece nestas especificações.

O descarregamento das bobinas, na obra, deve ser feito por equipamento apropriados para permitir o seu içamento e a sua movimentação segura. O içamento deverá ser efetuado utilizando-se cintas de poliéster, tomando-se o cuidado para não estrangular as bobinas e efetua-lo no mínimo através de dois pontos de sustentação, para evitar deformação nas mesmas. Não deverão ser utilizados cabos e/ou cintas metálicos.

Será feita a inspeção visual das bobinas recebidas, sem que as mesmas sejam desenroladas, a menos que se suspeite de danos ou defeitos no seu interior. A geomembrana do exterior da bobina deve estar livre de perfurações, bolhas, cortes, dobras, rachaduras e etc.

    - Estocagem

As geomembranas de PEAD podem ser armazenadas ao ar livre, devido às características do produto de alta resistência aos raios ultravioleta. São dispensáveis, portanto, quaisquer tipos de proteção ou embalagens. As geomembranas de outros tipos deverão ser estocadas abrigadas do sol.

O armazenamento deverá ser em local de chão firme e plano, de modo a facilitar a movimentação de descarga e carga das bobinas sem danifica-las.

O empilhamento, na estocagem, não deve ultrapassar o número de três bobinas na vertical, ou seja, uma sobre o berço e duas acima.

Todas as precauções deverão ser tomadas para não danificar a geomembrana quando da estocagem prolongada no canteiro de obras.

O CONSTRUTOR deverá:

- Dispor de uma área plana, de resistência suficiente para permitir a circulação de máquinas, desembaraçada de quaisquer materiais e/ou ferramentas

- Colocar as extremidades do eixo das bobinas num suporte, de maneira que o peso da bobina não comprima a camada externa, em caso de bobina de peso elevado.

- Não sobrepor as bobinas em falso ou em camadas perpendiculares umas as outras.

- Dispor os rolos de geomembranas em posição horizontal e, em lugar seco, ao abrigo do calor. As superfícies e, particularmente, os bordos, deverão ser protegidos para evitar qualquer degradação dos materiais.

    - Transporte

Igualmente, durante o transporte e nas operações de carregamento e descarregamento, o COSNTRUTOR deverá tomar todas as precauções destinadas à evitar danos nas primeiras camadas de cada bobina.

    - Colocação

- Aspectos Gerais

O fabricante deverá apresentar garantia do material contra qualquer defeito de fabricação por um período de no mínimo 5 (cinco) anos após a aplicação da manta.

O fornecedor deverá prestar assistência técnica na instalação da manta, através de pessoal técnico especializado.

- Superfície de Apoio.

Os serviços de preparação da superfície de apoio da geomembrana deverão ter defasagem mínima da sua colocação, para evitar a deterioração do terreno, produzida pela chuva, vento, perda de umidade do solo e trânsito local.

A superfície sobre a qual será colocada a geomembrana, no fundo da escavação e nos taludes, deve estar nivelada, compactada e isenta de qualquer tipo e tamanho de pedra ou resíduos, raízes, afloramentos rochosos, depressões e mudanças abruptas de inclinação do terreno.

- Ancoragem

A ancoragem terá a função de impedir o deslizamento da geomembrana sobre o talude e ajudar na resistência da geomembrana, não lastreada, aos esforços de elevação gerados pela ação do vento. Para a ancoragem deverão ser observados os detalhes construtivos indicados nos desenhos de projeto.

O reaterro das canaletas de ancoragem, previstas nos desenhos de projeto, deve ser feito cuidadosamente, de modo a não se formarem áreas de tensão ou de levantamento da geomembrana.

O reaterro deve ser efetuado, de preferência nas primeiras horas do dia seguinte após a colocação dos painéis e respectivas ancoragens temporárias, de forma que a geomembrana se encontre em seu estado mais contraído. Provisoriamente poderão ser empregados sacos cheios de areia na ancoragem.

Para ligação com a estrutura a geomembrana de ser fixada no concreto através de perfis de aço ou de incertos de PEAD, estes últimos embutidos no concreto, de tal forma que seja garantida uma perfeita estanqueidade. Deverão ser observadas as recomendações do Fabricante, conforme o tipo de geomembrana a ser utilizado.

O CONSTRUTOR poderá recorrrer a outros dispositivos tais como:

      - Fixação da geomembrana no talude ou no topo por grampos cravados na base e

      - Fixação da geomembrana através de um perfil, que poderá ser colocado ou soldado a ela, preso por cavilhas.

O CONSTRUTOR deverá cuidar da execução de qualquer ancoragem provisória segundo os valores mínimos das seções de ancoragem indicadas na tabela a seguir:

| Comprimento do talude (m) | Área (m²) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Em local pouco ou medianamente exposto ao vento | Em local muito exposto ao vento |
| <3 | 0,04 | 0,06 |
| 3 a 5 | 0,09 | 0,16 |
| 5 a 15 | 0,16 | 0,25 |
| 15 a 40 | 0,25 | 0,36 |
| >40 | >0,36 | 0,49 |

Deverão ser adotadas todas as disposições necessária para que o cordão de lastreamento não sofra erosão ao longo do tempo. Quando da execução do revestimento, os taludes onde estarão localizadas as rampas de acesso ao fundo do canal serão considerados como taludes com bermas intermediárias.

Nestes taludes as ancoragens serão realizadas por lastreamento ao nível da rampa aguardando a execução do revestimento de proteção. O preenchimento e compactação da trincheira de ancoragem deverá ser efetuado de modo a evitar:

      - Tensionamento da geomembrana.

      - A perfuração da geomembrana na ancoragem ou na crista do talude.

      - A queda de materiais no interior da obra.

      - A penetração de água sob a geomembrana (risco de erosão).

      - A estagnação de água na crista da obra.

O CONSTRUTOR deverá utilizar materiais argilosos e pouco permeáveis na compactação da trincheira.

- Transição com as obras de arte

As transições da geomembrana com as obras de concreto deverão respeitar as seguintes normas:

      - A transição não deverá provocar esforços elevados na interface geomembrana / estrutura de concreto. Deverá se procurar executar formas inclinadas ou arredondadas de modo que a pressão hidrostática e o peso do revestimento comprimam o complexo estanque sobre as partes rígidas.

      - Não deverá haver risco de cisalhamento no contato como conseqüência de recalques diferenciais em relação a obra. A transição solo / concreto deverá ser perfeitamente compactada. A espessura de solo deverá variar progressivamente no entorno da ancoragem.

      - No caso de estruturas rígidas, a drenagem poderá ser constituída por concreto poroso e uma rede de coletores tubulares. O CONSTRUTOR deverá seguir as especificações contidas nos desenhos de projeto.

      - Os dispositivos de ancoragem não deverão permitir infiltração, seja no contato com o concreto, seja através do próprio concreto (nichos de pedras, fissuras, juntas de dilatação perpendiculares à ancoragem, etc.)

      - A transição com as obras de concreto será feita por meio da fixação mecânica de uma régua em metal inoxidável (metal ou plástico) que comprima duas faixas compressíveis estanques colocadas de um lado e de outro da geomembrana. As placas deverão ter uma inércia suficiente e serão previstas fixações a cada 20 cm no máximo.

Uma junta de estanqueidade (borracha natural ou outro material de polipropileno) deverá ser colocada entre o complexo estanque e o concreto, o qual deverá ter uma superfície regular. Será executado um acabamento da superfície com resina de poliuretano ou epóxi, segundo as especificações da FISCALIZAÇÃO para o assentamento da junta. Deverão ser empregadas placas e fixações mecânicas não corrosíveis de modo a assegurar a durabilidade e facilitar a manutenção.

Em qualquer caso, para evitar o tensionamento da geomembrana quando do enchimento do canal, o dispositivo de ancoragem deverá ser tal que a geomembrana esteja apoiada sobre a base em todos os pontos.

- Planejamento da instalação

O CONSTRUTOR deverá apresentar para aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO um planejamento da instalação, incluindo a modulação, a identificação dos painéis e o sistema de ancoragem, com indicação de como serão executados os detalhes das interferências com as estruturas de concreto, tubos e etc.

O CONSTRUTOR deverá fornecer e instalar as geomembranas, de acordo com as instruções do fabricante, onde indicado pelo projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

A instalação da geomembrana somente será feira através de mão de obra qualificada pelo fabricante e aprovada previamente pela FISCALIZAÇÃO. A FISCALIZAÇÃO deverá inspecionar detalhadamente toda a extensão da superfície de terraplenagem, devidamente regularizada, sobre a qual deverão ser aplicadas as geomembranas. Todas as pedras pontiagudas ou quaisquer elementos cortantes, bem como raízes, deverão ser removidos da superfície, evitando a possibilidade de dano (perfuração) da geomembrana durante a sua colocação ou operação do sistema.

Deverá ser registrada, em forma de relatório, o número, a localização e a data de colocação de cada painel, e o como construído diário de toda a geomembrana instalada deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO e ao projetista.

- Abertura e posicionamento das bobinas

O CONSTRUTOR conduzirá o desenrolamento ou o desdobramento  de maneira a permitir a boa execução das operações posteriores de emenda e de ancoragem.

O CONSTRUTOR deverá tomar especial cuidado com os seguintes pontos:

      - Não permitir rolar sobre a geomembrana, cascalho ou blocos de rocha situados no topo do talude.

      - Respeitar as larguras mínimas de recobrimento e ancoragem.

      - Nos taludes, de forma geral, lançar a geomembrana de cima para baixo para facilitar o assentamento e minimizar a degradação da base.

      - Nos taludes posicionar a linha de emenda seguindo a linha da maior declividade e evitar, na medida do possível, emendas horizontais.

      - Desenrolar ou desdobrar a geomembrana no sentido do vento para evitar que sejam levantadas.

      - Evitar também qualquer dobra considerável na geomembrana a fim de facilitar as operações de solda no local.

      - Impedir o trânsito de qualquer veículo sobre a geomembrana.

      - Não deteriorar a base do canal onde será colocada a geomembrana, com máquinas de manuseio ou quando do deslocamento da geomembrana sobre o fundo.

      - Evitar a formação de dobras importantes ou qualquer deslocamento do geotextil, quando este for utilizado.

O CONSTRUTOR poderá recorrer a um lastreamento temporário ou a uma ancoragem provisória com a finalidade de evitar a elevação eventual da superfície assentada.

O desenvolvimento ou desdobramento será seguido o mais rapidamente possível da emenda, que necessitará sempre de superfícies limpas e secas.

Quando os painéis forem as próprias bobinas, a abertura deve ser iniciada a partir da cristas do taludes, observando-se o sentido correto do desenrolamento.

A geomembrana deverá ser aplicada no sentido da máxima inclinação do talude.

Deve-se, imediatamente, fazer as ancoragens temporárias com sacos de areia, na ponta livre da geomembrana para evitar o seu levantamento pelo vento.

- Emendas

As emendas devem se dar sempre no sentido da máxima inclinação do talude.

Os transpasses entre os painéis a serem emendados deve ser de 10 cm para soldas por fusão e de 7,5 cm para solda por extrusão, ou conforme especificação do Fabricante.

Antes do início da solda os transpasses devem estar limpos e isentos de umidade.

As emendas deverão ser numeradas de acordo com a numeração dos painéis e identificadas no relatório de instalação.

A operação de emenda propriamente dita necessita de um recobrimento prévio entre as mantas.

O CONSTRUTOR deverá efetuar as operações de emenda com o máximo de cuidado e deverá evitar realiza-las nas seguintes condições:

- Sob chuva ou sob água.

- Na lama.

- Em condições de vento violento.

- Em condições de temperatura extrema.

A FISCALIZAÇÃO só aceitará a sobreposição de no máximo três elementos em um determinado ponto.

As juntas serão efetuadas por solda térmica (ponteira aquecida ou ar quente) simples ou dupla com canal central de controle (PVC ou PEAD).

O CONSTRUTOR deverá efetuar o recobrimento entre os dois lados garantindo no mínimo as larguras definidas pelo fabricante. O CONSTRUTOR deverá adequar o recobrimento dos lados para atender estas exigências.

Para as soldas em “T”, O COSNTRUTOR deverá evitar qualquer dobra, mesmo mínima, quando desta operação. Deverá ser verificada a estanqueidade do ponto triplo.

Serão destacados os casos de solta em “T”, situados em zonas de tração potencial ou onde ocorrerem falhas, mesmo mínimas. O CONSTRUTOR deverá colocar uma peça de reforço para garantir a estanqueidade. Sobre a seção regularizada do canal o CONSTRUTOR deverá colocar uma placa de madeira, ou polietileno que deverá ser deslocada a medida do avanço da solda sob a geomembrana para facilitar a emenda (limpeza da solda, facilidade de avanço das máquinas automáticas, etc.). Especial atenção deverá ser dada ao fato de que a qualidade da solda é função da limpeza das geomembranas ao nível das soldas (limpeza co estopa, água ou material limpante, do qual o CONSTRUTOR deverá estar seguro quanto a compatibilidade com o material assentado.); da boa regulagem das máquinas de solda; e da qualificação e cuidado do pessoal em serviço.

- Teste de avaliação das soldas

Os equipamentos de solda devem ser testados através de ensaios que avaliem as soldas executadas, em tiras de geomembranas, nas mesmas condições das soldas dos painéis. Esta avaliação deverá ser feita imediatamente antes do início de cada jornada de trabalho (pela manhã e a tarde) e sempre que houver qualquer mudança nas condições do serviço (por exemplo, quando a máquina é desligada e esfria completamente). Os ensaios são realizados em tiras de 1 m de comprimento por 30 cm de largura, com a solda centrada ao longo do comprimento.

Da tira soldada para teste devem ser cortados 2 (dois) corpos de provas para serem ensaiados no tensiômetro de obras para a verificação de suas resistências ao cisalhamento e ao arrancamento. Estes corpos de prova não devem romper na região da solda. Cso haja ruptura, todo o teste de solda deverá ser refeito e máquina de solda com o respectivo soldador não devem ser aceitos até que as deficiências sejam corrigidas e duas outras soldas de teste sejam executadas com sucesso.

Quando durante a soldagem o traspasse apresentar rugas ou “boca de peixe” estas deverão ser cortadas de modo a tornar a área plana para a passagem da máquina. Caso as áreas cortadas fiquem com traspasse inadequados, estes deverão receber “manchões” com formato oval ou redondo, da mesma geomembrana aplicada, conforme recomendação do fabricante e, com o tamanho de no mínimo 15 cm além da área cortada. Todo cruzamento de solda resulta em um ponto de concentração de esforços e as recomendações do fabricante, para a execução das emendas nestes cruzamentos, devem ser rigorosamente obedecidas, para a perfeita estanqueidade da obra impermeabilizada.

- Controle de Qualidade de Execução

O CONSTRUTOR deverá assegurar a qualidade do sistema impermeabilizante instalado através da realização dos ensaios a seguir relacionados, os quais deverão ser documentados por meio de relatórios que serão entregues a FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser executados ensaios não destrutivos, segundo os quais todas as soldas deverão ter sua estanqueidade verificada ao longo de todo o comprimento. Estes ensaios devem ser realizados simultaneamente com os serviços de solda, e de acordo com a norma ASTM D 4437:

      - Ensaio do canal de ar;

      - Ensaio de vácuo.

A FISCALIZAÇÃO deverá definir a política de amostragem, estabelecendo a freqüência e localização dos ensaios e os critérios de aceitação/rejeição das amostras, que normalmente seguem as recomendações da norma ASTM D 4437

Todo o Controle de Qualidade deverá ser documentado através de relatórios de registros. No Controle de Qualidade devem ser checados todos os procedimentos de colocação, emenda da geomembrana, ancoragem e também acompanhado os ensaios não destrutivos realizados durante os serviços de instalação.

Além disso, devem ser realizados os ensaio destrutivos, feitos para avaliar estatisticamente a qualidade das soldas, em corpos de prova de 2,5 cm de largura por 12 cm de comprimento.

Os ensaios destrutivos devem ser executados à medida que as soldas vão sendo realizadas. É recomendável que as amostras para tal teste sejam retiradas a cada 150 m lineares de solda. Os ensaios a serem executados serão o de cisalhamento e o de arrancamento. Estes ensaios devem ser realizados de acordo com as normas ASTM D 4437, D 413 e D 638.

Deverá fazer parte do Controle de Qualidade também, o ensaio pelo menos 2 (duas) amostras a cada bobina (painel), que podem ser obtidas das sobras, não havendo necessidade de danificar a geomembrana para a sua retirada. Estes ensaios serão os mesmos do Controle de Qualidade da fabricação, quais sejam: espessura e resistência à tração e alongamento.

Todas as emendas de campo deverão ser executadas com supervisão de pessoal técnico do fabricante, observando-se o uso de processo de soldagem adequados para o tipo de geomembrana escolhido. A FISCALIZAÇÃO deverá executar testes de campo (ar comprimeido) e revisões de todas as emendas de forma a assegurar a integridade da geomembrana, garantindo a sua finalidade de impermeabilização. Eventuais danos e perfurações deverão ser restaurados pela colagem de uma sobremanta.

O CONSTRUTOR deverá reparar, às suas custas, todos os seguimentos não satisfatórios indicados pela FISCALIZAÇÃO.

O processo executivo das placas de revestimento em concreto, deverá ser orientado de forma que sejam evitados rasgos ou perfurações da geomembrana impermeável.

Deverão ser utilizados, na concretagem, formas deslizantes ou gabaritos metálicos que se apóiem no topo das bermas, sem necessidade de cravação de grampos ou estacas que possam danificar a geomembrana.

    - Medição e Pagamento

      - Medição

Será feita a medição mensal da área de geomembrana de impermeabilização, efetivamente executadas com aprovação da FISCALIZAÇÃO. As áreas referidas neste item serão medidas em m² (metro quadrado) inteiro mais próximo de geomembrana efetivamente aplicada, independentemente de sua localização, forma ou dimensão. Para tanto a FISCALIZAÇÃO realizará levantamento topográfico da área de lançamento e notificará ao CONSTRUTOR para que acompanhe a realização deste levantamento. Caso não venha à acompanhar a realização deste levantamento estará, tacitamente, concordando com os resultados obtidos.

As áreas das seções transversais serão limitadas pela linhas iniciais de medição e pelas linhas de projeto indicadas nos Desenhos de Projeto, onde houver, ou pelo levantamento topográfico da linha de onde for implantada a geomembrana.

      - Pagamento

Os serviços, tal como indicados nas Especificações Técnicas serão remunerados pelo Preço Unitário de Fornecimento e Aplicação de Geomembrana de Impermeabilização, da Planilha de Serviços e Preços, com base em medições mensais, que deverão incluir o fornecimento, armazenamento, cortes, transporte e aplicação nos canais, execução de emendas, ensaios de controle, ancoragem necessárias, remendos quando necessários e tudo aquilo que for necessário para a execução dos serviços de acordo com as Especificações Técnicas.